**FRESCOLORI Bottom**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een oppervlak met structuur, waarbij de fijne uitstraling van de muur behouden blijft – gestructureerd, terughoudend, natuurlijk.

**FRESCOLORI Bottom**

Materiaal: 1 laag CM7

 1 laag CM3

Verbruik: CM7 ca. 1,2 kg/m² per laag

 CM0 ca. 0,6 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 licht aanbrengen