**FRESCOLORI Concrete Five S (sanded)**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Concrete Five S, een uitbreiding op ons oppervlak Concrete, door toevoeging van extra, grof marmergranulaat. Beleving van beton. Spanning door tegenstellingen – koud en warm, glad en gestructureerd, dicht en poreus. Een persoonlijk statement, een ruimte die tijdloze moderniteit, massiviteit en stabiliteit uitstraalt. Een effect dat niet directer kan zijn.

**FRESCOLORI Concrete Five S (sanded)**

Materiaal: 2 lagen CM5K

 ETC

Verbruik: CM5K ca. 2,4 kg/m² per laag

 ETC ca. 0,08kg/m²

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegd grof marmergranulaat aanbrengen
* Wachten tot de volgende dag
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegd grof marmergranulaat aanbrengen
* Direct structureren tijdens het aanbrengen, eventueel door wat extra materiaal aan te brengen
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
* Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
* Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
* Wachten tot de volgende dag
* Oppervlak met polijstmachine (korrel 180) polijsten
* ETC-bescherming aanbrengen met kwast