**FRESCOLORI Dragged**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een van onze oppervlakken met massieve uitstraling. Dicht bij elkaar gelegen bovenliggende glad gepleisterde oppervlakken staan in contrast met dieperliggende oneffen oppervlakken.

**FRESCOLORI Dragged**

Materiaal: 2 lagen CM7

Verbruik: CM7 ca. 2,4 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
* Tweede laag direct structureren met de structuurroller
* Oppervlak tijdens het drogen twee keer licht gladstrijken met de pleisterspaan