**FRESCOLORI Earth**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Fijn Caramor-marmerpleister wordt hier verlevendigd – grotere bovenliggende glad gepleisterde oppervlakken staan in contrast met oneffen dieperliggende oppervlakken. De licht glanzende gouden puntjes hebben het effect van een schat uit de diepten van de oceaan.

**FRESCOLORI Earth**

Materiaal: 2 lagen CM1G

Verbruik: CM1G ca. 1,2 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 met toegevoegde glinsters rijkelijk aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 rijkelijk aanbrengen
* Materiaal naar boven strijken (zuigkracht)
* Oppervlak met glinsters openkrabben
* Oppervlak tijdens het drogen met de spaan zonder water twee keer gladstrijken
* Wachten tot de volgende dag
* Polijsten (korrel 1000)