**FRESCOLORI Flow**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Flow – alles loopt op rolletjes. Caramor-marmerpleister met een andere look. Met de hand getrokken verticale lijnen kenmerken dit matte oppervlak en geven het een harmonieuze uitstraling. Het oppervlak combineert levendigheid en rust op sfeervolle wijze.

**FRESCOLORI Flow**

Materiaal: 2 lagen CM1,5

Verbruik: Eerste laag CM1,5 ca. 0,4 kg/m²

Tweede laag CM1,5 ca. 1,00 kg/m²

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1,5 dekkend aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1,5 dik en met structuur aanbrengen met een behangborstel
* Kort wachten (tot het enigszins droog is)
* De punten polijsten met een pleisterspaan
* Indien nodig sealergel in de verhouding 1:1 verdund aanbrengen ter bescherming