**FRESCOLORI Grained**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een oppervlak met een gelijkmatige, rustige uitstraling – natuurlijk poreus, geaccentueerd met gekleurd marmerpoeder. Door de zeep wordt het oppervlak licht beschermd.

**FRESCOLORI Grained**

Materiaal: 2 lagen CM5**F**

Zeep

Verbruik: CM5 ca. 2,0 kg/m² per laag

Zeep ca. 0,06 kg/m²

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met toegevoegde gekleurde marmerkorrels aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 met gekleurde marmerkorrels aanbrengen
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
* Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak
* Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
* Wachten tot de volgende dag
* Schuren met polijstmachine (korrel 180)
* Zeep aanbrengen met blokkwast
* Oppervlak gladstrijken met pleisterspaan
* 2 uur wachten
* Zeep opnieuw aanbrengen met blokkwast
* Oppervlak met een polijstmachine met lamellenschijf na ca. 3 uur polijsten