**FRESCOLORI Grained**

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine Wandoberfläche mit gleichmäßig ruhiger Ausstrahlung – offenporig natürlich, akzentuiert mit farbigen Marmormehl. Durch die geseifte Oberfläche wird ein leichter Schutz der Fläche erzielt.

**FRESCOLORI Grained**

Material: 2 Lagen CM5**F**

Seife

Verbrauch: CM5 ca. 2,0 kg/m² je Lage

Seife ca. 0,06 kg/m²

Farbe : frei wählbar

Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

* Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit beigefügtem farbigem Marmorkorn
* Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
* Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 5 mit farbigem Marmorkorn
* Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken)
* Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern
* Gestaltungsspielraum: leichte oder starke Glättung der Oberfläche
* Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch
* Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag
* mit Poliermaschine (Körnung 180) schleifen
* Auftragen der Seife mit Streichbürste
* Abziehen der Oberfläche mit Spachtelkelle
* Einhalten Wartezeit von 2 Stunden
* Wiederholung Auftragen der Seife mit Streichbürste
* Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, nach Einhalten einer Wartezeit von ca. 3 Stunde polieren.