**FRESCOLORI Matt**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een vederlicht zacht oppervlak met fijne natuurlijke uitstraling – ingetogen en tijdloos mooi.

**FRESCOLORI Matt**

Materiaal: 2 lagen CM3

Verbruik: CM3 ca. 1,0 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
* Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
* Oppervlak volledig glad maken
* Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen
* Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken