**FRESCOLORI Pure**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Edel en ondoorgrondelijk, zoals een spiegel. Een wereld vol glans. Van dichtbij gezien lossen de laatste structuren op, alsof de blik de diepte in gaat. Een oppervlak dat ongeëvenaard glad is en erom vraagt aangeraakt te worden.

**FRESCOLORI Pure**

Materiaal: 1 laag CM5

 1 lagen CM3

 Punische was

Verbruik: CM5 ca. 0,9 kg/m² per laag

 CM3 ca. 0,5 kg/m² per laag

 Punische was ca. 0,06 kg/m²

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 5 gelijkmatig(!) aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 3 aanbrengen
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
* Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak
* Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
* Na kort, licht drogen met een pleisterspaan gladstrijken
* Hoeken en randen de volgende dag licht schuren
* De was aanbrengen met een pleisterspaan
Oppervlak met een polijstmachine met lamellenschijf na ca. 1 uur polijsten