**FRESCOLORI Rock**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Een afwisselend gestructureerd oppervlak – expressief en massief. Met de natuurlijke uitstraling van een rotsachtig oppervlak – Rock.

**FRESCOLORI Rock**

Materiaal: 1 laag CM7

Was

Verbruik: CM7 ca. 1,5 kg/m² per laag

Was ca. 0,11 kg/m²

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 met structuur aanbrengen
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
* Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
* Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
* Oppervlak gladstrijken met pleisterspaan
* Materiaal naar boven strijken (zuigkracht)
* Wachten tot de volgende dag
* Hoeken en randen licht schuren
* De was aanbrengen met een pleisterspaan
* Overtollige was direct met een doek verwijderen
* Ca. 3 uur wachten
* Oppervlak met polijstmachine met lamellenschijf polijsten