**FRESCOLORI Spatula**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Spatula – ons stralende middelpunt! Het fijnkorrelige Caramor-marmerpleister wordt bij dit oppervlak op hoogglans gebracht. Het licht reflecteert op het gladde oppervlak en laat dit er fijn en zacht uitzien. Het oppervlak wordt verlevendigd doordat de laatste laag Caramor vleksgewijs wordt aangebracht.

**FRESCOLORI Spatula**

Materiaal: 3 lagen CM1

1-2 lagen was (afhankelijk van de kleur)

Verbruik: CM1 ca. 0,8 kg/m² per laag

Was ca. 0,06 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 dekkend aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 iets lichter aanbrengen
* Kort wachten (tot het enigszins droog is)
* De derde laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 1 vleksgewijs aanbrengen
* Hoeken en randen de volgende dag licht schuren
* De was aanbrengen met een pleisterspaan
* Wachten totdat de was droog is
* Indien nodig de tweede laag was aanbrengen, evt. met katoenen doek
* Oppervlak met polijstmachine met lamellenschijf polijsten