**FRESCOLORI Stone**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Fascinatie van steen – mat en puristisch, geconcentreerd op het wezenlijke: de expressie van een esthetische levenshouding, natuurlijke sfeer en een opvallend ruimtelijk effect. Wat anders verschaft een dergelijk gevoel van bescherming en geborgenheid?

**FRESCOLORI Stone**

Materiaal: 1 laag CM7

1 laag CM7G

ETC

Verbruik: CM7 ca. 1,2 kg/m² per laag

CM7G ca. 1,8 kg/m² per laag

ETC ca. 0,08 kg/m²

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* De eerste laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
* Wachten totdat de eerste laag droog is
* De tweede laag Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 met toegevoegde glinsters aanbrengen
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
* Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
* Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
* Wachten tot de volgende dag
* Oppervlak met polijstmachine (korrel 180) polijsten
* ETC-bescherming aanbrengen met kwast
* Oppervlak met polijstmachine met lamellenschijf polijsten