**FRESCOLORI Stone XL**

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Faszination in Stein – matt und puristisch, konzentriert auf das Wesentliche: auf den Ausdruck ästhetischer Lebenseinstellung, auf natürliche Atmosphäre und eine markante Raumwirkung. Was sonst verschafft ein ähnliches sinnliches Erlebnis von Schutz und Geborgenheit? Stone XL – unser Kalkmarmorputz in Kombination mit zusätzlich beigefügtem Glimmer-Effekt - für punktuelle Glanzeffekte.

**FRESCOLORI Stone XL**

Material: 1 Lage CM7

 1 Lage CM7G

 ETC

Verbrauch: CM7 ca. 1,2 kg/m² je Lage

 CM7G ca. 1,8 kg/m² je Lage

 ETC ca. 0,08 kg/m²

Farbe : frei wählbar

Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

* Auftragen der ersten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7
* Einhalten Wartezeit bis erste Lage trocken ist.
* Auftragen der zweiten Lage des Caramors-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7 mit beigefügtem Glimmer XL
* Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken)
* Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern
* sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck
* Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch
* Einhalten Wartezeit bis zum nächsten Tag
* Oberfläche mit Poliermaschine (Körnung 180)
* Auftragen des ETC Schutzes mit Bürste
* Oberfläche mit Poliermaschine, Aufsatz Lammfellscheibe, polieren