**FRESCOLORI Structure**

Levering en aanbrengen van het oppervlak uitsluitend door opgeleide medewerkers van FRESCOLORI, voor het garanderen van een langdurige hoge kwaliteit.

Oppervlak met fijne structuur – rustig en terughoudend. Het oppervlak kan van enigszins glad tot zeer glad worden afgewerkt, met behoud van de fijne structuur. Puristische magie, met een minerale touch.

**FRESCOLORI Structure**

Materiaal: 1 laag CM7

Verbruik: CM7 ca. 1,2 kg/m² per laag

Kleur: vrij te kiezen

Toepassing: binnen

Oppervlakken zijn voorbereid en gegrond.

* Caramor-marmerpleister korrelgrootte 7 aanbrengen
* Kort wachten (tot het handdroog is)
* Oppervlak met een blokkwast met lange haren en spuitfles met water bevochtigen, afdruipend water vermijden
* Oppervlak direct gladstrijken met een pleisterspaan door deze gelijkmatig aan te drukken
* Ervoor zorgen dat uitlopende kalkmelk gelijkmatig wordt verdeeld
* Vormgevingsvrijheid: enigszins glad tot zeer glad oppervlak