**FRESCOLORI Structure Seven L**

Lieferung und Leistung der Oberfläche ausschließlich durch geschulte Verarbeiter von FRESCOLORI für die dauerhafte Gewährleistung hoher Qualität.

Eine matte offenporige Oberfläche, die ihren Ausdruck durch unseren Caramor in Kornstärke 7 und durch ein lebendiges Auftragen erhält. Mal mehr mal weniger verdichtete Stellen geben der Oberfläche ihren Charakter.

**FRESCOLORI Structure Seven L**

Material: 1 Lage CM7

Verbrauch: CM7 ca. 1,3 kg/m² je Lage

Farbe : frei wählbar

Anwendung: Innenraum

Oberflächen sind vorbereitet und grundiert.

* Auftragen des Caramor-Kalkmarmorputzes in Kornstärke 7
* Einhalten kurzer Wartezeit (handtrocken)
* Oberfläche mit langborstiger Streichbürste/Sprühflasche mit Wasser vornässen, Wasserläufer verhindern
* sofortige Glättung der Oberfläche mit der Spachtelkelle durch gleichmäßigen Druck
* Beachtung der gleichmäßigen Verteilung der austretenden Kalkmilch
* Gestaltungsspielraum: Auftragen des Putzes in wilder lebendiger Optik, ein bewegter Strich prägt das Oberflächenbild