|  |
| --- |
| **Allgemein** |
| **Datum:** 06.02.2023 | **Von:**  Herr Gipsnich | **Auftragnehmer / Firma:**  Fa. Müller, Borken |
| **Ortstermin vom:** 01.02.2023 | **Teilnehmer am Termin:**  Bauherr Herr Peter, Frescolori Herr Tensolde |
| **Objekt Daten** |
| **Objekt Bezeichnung:** EFH Essen Kray[x]  **Neubau** [ ]  **Altbau Anzahl m² gesamt:** 100**Ergänzungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Endkunde/Auftraggeber:** Fam. Peter**Ansprechpartner:** Herr Peter**Straße:** Krayer Straße 55**PLZ/Ort:** 45307 |
| **Bereich & Beanspruchung** |
| [x]  **Wohnbereich** [ ]  **Objekt-/Gewerbebereich** [x]  **Gehverkehr** [ ]  **Stuhlrollenbelastung** [ ]  **Industrielle Nutzung** [ ]  **Hubwagen/Gabelstapler** [ ]  **Sonstige Beanspruchungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.[x]  **Innen** [ ]  **Außen** [x]  **Nassbereich, innen** [ ]  **Keller/SouterrainErgänzungen:** Fugenlose Beschichtung im Wohn-Essbereich und Badezimmer geplant (Bad: 15 m²)  |
| **Untergrund** |
| [ ]  **Beton**[x]  **Zementestrich**[ ]  **Calciumsulfatestrich**[ ]  **Calciumsulfatfließestrich**[ ]  **Trockenestrich**[ ]  **Schnellzementestrich** | [ ]  **Gussasphaltestrich**[ ]  **Magnesiaestrich** [ ]  **Steinholzestrich**[ ]  **Keramikfliesen / Terrazzo**[ ]  **Spanplatten**[ ]  **OSB Platten** | [ ]  **Beschichtung, Basis:** Wählen Sie ein Element aus.[ ]  **Holzdielen**[ ]  **Klebstoffreste** [ ]  **Spachtelmassenreste**[ ]  **Sonstige:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.[ ]  **Mischuntergrund** |
| [x]  **schwimmender Estrich** [ ]  **Verbundestrich** | **Ergänzungen:** Estrich Einbau erfolgt im Dezember 2022 |
| **Untergrund Zustand Beschreibung:** OK |
| **Untergrund unterkellert?** [x]  **Ja** [ ]  **Nein** | **Untergrund abgedichtet (Bauwerksabdichtung vorhanden)?** [ ]  **Ja** [ ]  **Nein** |
| [x]  **Fußbodenheizung (FBH), Warmwasser**[ ]  **Dünnschicht FBH, Hersteller/Produkt:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.[ ]  **Elektrische FBH, Hersteller/Produkt:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Funktionsheizen durchgeführt?** [x]  **Ja** [ ]  **NeinBelegreifheizen durchgeführt?** [x]  **Ja** [ ]  **NeinProtokolle erhalten?** [x]  **Ja** [ ]  **Nein** |
| **Prüfungen visuell** |
| **Risse:** Haarrisse < 0,3 mm | Wählen Sie ein Element aus. | Wählen Sie ein Element aus. | **Ergänzungen:** kleiner Riss ca. 1 m, von Ecke aus im Wohnzimmer, an der Eingangstür |
| **Fugen:** Dehnungsfugen, mit Dämmstreifen | Scheinfugen, verharzt | **Ergänzungen:** Verharzung im Bereich der Scheinfugen OK, mit Absandung. Im Bereich der Dehnungsfugen keine Schüsselung erkennbar |
| **Größere Unebenheiten erkennbar?** [ ]  **Ja** [x]  **Nein** | **Ergänzungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Verunreinigungen auf/am Untergrund?** [x]  **Ja** [ ]  **Nein** | **Art der Verunreinigung:** Putzreste |
| **Randdämmstreifen vorhanden?** [ ]  **Ja** [x]  **Nein**  |
| **Ergänzungen:** Randstreifen wurde abgeschnitten, muss neu gestellt werden. Dehnungsfugen sollen auf Wunsch des Bauherrn überarbeitet werden (fugenlos gewünscht). |
| **Prüfungen / Messungen** |
| **Raumtemperatur [°C]:** 19,5 | **Bodentemperatur [°C]:** 17,0 | **Rel. Luftfeuchte [%]:** 66 |
| **Ebenheitstoleranz DIN 18202 T.5 im Mittel:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. mm/m | **Ergänzungen:** nicht bestimmt |
| **Oberflächenbeschaffenheit:** [x]  **fest**  | [ ]  **sandend** | [ ]  **stark saugend** | [ ]  **porös** | [ ]  **mürbe** | **Ergänzungen:** normal saugend |
| **Restfeuchte Prüfung: orientierend/elektronisch** [x]  **Ja** [ ]  **Nein** | **Restfeuchte Prüfung:CM Messung:** [x]  **Ja** [ ]  **Nein** | **Anzahl CM Messungen:** 2 | **Datum der Messung:**  01.02.2023 |
| **Ergebnis elektronisch:**  | Einheit: digits | 58 CM-% | 64 CM-% | 60 CM-% | 59 CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% |
| **Ergebnis CM Messung\*:**  | 50 g Einwaage | 1,7 CM-% | 1,8 CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. CM-% |
| **Ergänzungen:** Estrichdicke am Messpunkt: 55 bis 60 mm |
| **\*Hinweis: Zementestrich Restfeuchte < 2,0 CM %, mit FBH < 1,8 CM-% | Calciumsulfat(fließ)estrich Restfeuchte < 0,5 CM %, mit FBH < 0,3 CM-%** |
| **FRESCOLORI – Beschichtungsauswahl Boden** |
| [x]  **Maranzo – Fugenloser Boden** | [x]  **Puramente – Fugenlose Dusche** | [ ]  **143 Finish Plaster**  |
| **Ergänzungen:** Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Sonstige Anmerkungen** |
| **:** Wände wurden bereits mit Frescolori beschichtet. |
| **Kopie an:** Herr Peter, Herr Tenspolde | **Anlagen Anzahl:** 5 | **Anlagen Beschreibung:**  Bilder zum Ortstermin  |
| **Ort/Datum:** Borken, 10.02.23 | **Unterschrift:**  |
| Hinweis: Dieser Sonderdruck stellt eine unverbindliche Unterstützung des Auftragnehmers dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eventuell erforderliche, weitergehende Prüfungen und / oder Hinweise sind nicht ausgeschlossen.  |